高热阻新型模具保温罩采购技术要求

一、保温方式：

- 采用可拆卸复合型材保温。

- 接合处采用金属拉扣锁紧（锁扣固定牢固）。

- 复合型材厚度15毫米。

- 复合型材组成：

1、内层：耐高温保温环保材料。

2、外层：防护层，采用涂硅胶玻璃纤维布（硅胶涂层厚0.1毫米），颜色为银灰色。

3、复合型材拆装时整体不分层、材料不脱落，确保重复使用。

4、缝线耐高温。

三、主要技术参数：

| 特性 | 单位 | 测定值（平均） |
| --- | --- | --- |
| 密度 | g/cm3 | ≥1.5 |
| 线性膨胀系数 | 10-6K-1 | 12 |
| 热传导率 | W/mk | ≤0.035 |
| 吸水率 | % | <0.10 |
| 模具罩尺寸 | mm | 甲方提供图纸 |
| 厚度公差 | mm | ±1mm |
| 最佳使用年限 | 年 | ≥6（不包括人为损坏） |
| 正常使用年限 | 年 | ≥10（不包括人为损坏） |

四、硫化状态时模具保温罩外表面温度要求：

模具保温罩外表面温升≤26℃（现场测试温度50-54℃，取平均值52℃，环境温度26温度）。

五、质保：质保金1年、质保期6年（投入使用之日算起）。

六、采购数量：

1、1100付（分三批发货）。

2、规格和数量（甲方提供图纸）：

H380（Φ1515）：725付；H310（Φ1300）：270付；

H338（Φ1390）：35付；H400（Φ1595）：45付；

H358：21付；H520：4付；

七、供货周期：75天

八、相关部门审核、审批意见：

| 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 年 月 日 |
| 设备工程部 | 年 月 日 |
| 硫化及试验保障处 | 年 月 日 |
| 设备处 | 年 月 日 |
| 设备动力部 | 年 月 日 |
| 生产运营中心 | 年 月 日 |
| 常务副总裁 | 年 月 日 |